| Varetype: Betonhelleanlæg -- Flexhelleanlæg | Produktet er fremstillet i h.t. eget kvalitetsstyringssystem. Betonen er certificeret i h.t. EN 206-1 & DS 2424 |  |
| --- | --- | --- |
| Egenskaber | Dimension | Tolerance |
| Længde variabel | 1000 -> 5000 mm | ± 15 mm |
| Bredde Variabel | 1000 -> 2500 mm | ± 3 mm |
| Højde Variabel | 70 -> 250 mm | ± 3 mm |
| Betonens trykstyrke | ≥ 40 MPa |  |
| Miljøklasse | Moderat til aggressiv |  |
| BO krav overside/underside | BO 22/BO 43 | ± 3 mm |

Produktet er i armeret jf. fremsendte produktionstegning, men indeholder indstøbt armeringsstål til fastholdelse af løft og til sikring under håndtering og montering. Der er endvidere indstøbt flexible skilteholdere, alt afhængig af opgavens omfang.

…………………………………………

Jan Riisager, direktør