| Varetype: armerede betonsålbænke | Produktet er fremstillet i h.t. eget kvalitetsstyringssystem. Betonen er certificeret i h.t. EN 206-1 & DS 2424 |  |
| --- | --- | --- |
| Egenskaber | Dimension | Tolerance |
| Længde | 250 - 3000 mm | ± 5 mm |
| Bredde | 90 - 400 mm | ± 3 mm |
| Højde | 50 mm | ± 3 mm |
| Betonens trykstyrke | ≥ 35 MPa |  |
| Miljøklasse | Aggressiv |  |

Produktet er i princippet uarmeret, men indeholder indstøbt armeringsstål til sikring af transport og under håndtering.

…………………………………………

Jan Riisager, direktør