| Varetype: Armerede betontrapper, til adgangsveje | Produktet er fremstillet i h.t. eget kvalitetsstyringssystem. Betonen er certificeret i h.t. EN 206-1 & DS 2424 |  |
| --- | --- | --- |
| Egenskaber | Dimension | Tolerance |
| Længde variabel | 1800 -> 5500 mm | ± 5 mm |
| Bredde Variabel | 600 -> 1850 mm | ± 3 mm |
| Højde Variabel | 450 -> 3500 mm | ± 3 mm |
| Betonens trykstyrke | ≥ 40 MPa |  |
| Miljøklasse | Passiv til moderat |  |
| BO krav overside/underside | BO 22/BO 43 | ± 3 mm |

Produktet er i armeret jf. fremsendte produktionstegning, men indeholder indstøbt armeringsstål til fastholdelse af løft og til sikring under håndtering og montering.

…………………………………………

Jan Riisager, direktør